Теплотехнический расчет

для 3х-слойных стеновых панелей с облицовками из ОСП и утеплителем из пенополистирола толщиной утеплителя 150 мм дает следующие результаты: Исходные данные: Толщина ОСП- 12мм; Толщина пенополистирола- 150мм Расчетная температура наружного воздуха Тн -26оС Расчетная температура внутреннего воздуха Твн +18оС Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2 *оС) Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции н 23 Вт/(м2 *оС) Для утеплителя 150мм: Ro= 1/8,7+2*0,012/0,18+0,15/0,041+1/23= 0,115+0,133+3,658+0,043=3,95 Вт/моС Необходимо, чтобы Ro было больше или равно Rтр. Согласно новому СНиП II-3-79 величина сопротивления стен теплопередачи Rтр должна быть около 3Вт/моС. Как видно из теплотехнического расчета стены из данных панелей полностью удовлетворяют требованиям СНиП. Можно сравнить для примера некоторые виды строительных материалов которые используются для возведения наружных стен: Кирпич строительный керамический 510 mm Ro= 1/8,7+0,51/0,41+1/23=1,4 Вт/моС Брус 150 mm + обшивка вагонкой Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,01/0,18+1/23= 1,04 Вт/моС Брус 150 mm + обшивка кирпичом Ro= 1/8,7+0,15/0,18+0,12/0,41+1/23= 1,28 Вт/моС Пенобетон 400 mm Ro= 1/8,7+0,4/0,21+1/23= 2,06 Вт/моС Кирпич 380 mm + минвата 75 mm + обшивка вагонкой Ro= 1/8,7+0,38/0,41+0,075/0,084+0,01/0,18+1/23= 2,03 Вт/моС Из расчета видно, что панель с утеплителем из пенополистирола, толщиной 150 мм, значительно превосходит по своим теплосберегающим свойствам традиционные строительные материалы. А следовательно затраты на отопление будут значительно меньше в зимнее время, а летом дом не будет нагреваться от солнечных лучей. Толщина утеплителя (пенополистирола) используемого для производства панелей: КТП 174 = 150 мм. КТП 224 = 200 мм.